Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

12313

**12313**

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

1. 12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

**12313**

12313

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品编号** | **投料比（净干）/%** | | | **方案一实测值（净干）/%** | | | **结果偏差/%** | | |
| **棉** | **聚酰胺纤维** | **氨纶** | **棉** | **聚酰胺纤维** | **氨纶** | **棉** | **聚酰胺纤维** | **氨纶** |
| 1 | 28.3 | 62.1 | 9.6 | 28.1 | 62.1 | 9.8 | 0.2 | 0.0 | -0.2 |
| 2 | 30.5 | 65.4 | 4.1 | 30.7 | 65.1 | 4.2 | -0.2 | 0.3 | -0.1 |
| 3 | 35.7 | 45.1 | 19.2 | 35.5 | 44.7 | 19.8 | 0.2 | 0.4 | -0.6 |
| 4 | 40.3 | 50.3 | 9.4 | 40.7 | 50.4 | 8.9 | -0.4 | -0.1 | 0.5 |
| 5 | 50.2 | 46.3 | 3.5 | 49.3 | 46.0 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | -1.2 |
| 6 | 60.1 | 35.3 | 4.6 | 59.4 | 35.8 | 4.8 | 0.7 | -0.5 | -0.2 |
| 7 | 62.4 | 33.3 | 4.3 | 61.9 | 33.1 | 5.0 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |
| 8 | 70.2 | 20.8 | 9.0 | 70.1 | 20.8 | 9.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 |
| 9 | 79.3 | 12.9 | 7.8 | 79.0 | 12.5 | 8.5 | 0.3 | 0.4 | -0.7 |
| 10 | 80.4 | 10.8 | 8.8 | 80.1 | 10.2 | 9.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 |

12313

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品编号** | **投料比（净干）/%** | | | **方案二实测值（净干）/%** | | | **结果偏差/%** | | |
| **棉** | **聚酰胺纤维** | **氨纶** | **棉** | **聚酰胺纤维** | **氨纶** | **棉** | **聚酰胺纤维** | **氨纶** |
| 1 | 28.3 | 62.1 | 9.6 | 28.1 | 61.1 | 10.8 | 0.2 | 1.0 | -1.2 |
| 2 | 30.5 | 65.4 | 4.1 | 29.7 | 64.1 | 6.2 | 0.8 | 1.3 | -2.1 |
| 3 | 35.7 | 45.1 | 19.2 | 35.1 | 44.0 | 20.9 | 0.6 | 1.1 | -1.7 |
| 4 | 40.3 | 50.3 | 9.4 | 40.2 | 49.4 | 10.4 | 0.1 | 0.9 | -1.0 |
| 5 | 50.2 | 46.3 | 3.5 | 49.3 | 45.2 | 5.5 | 0.9 | 1.1 | -2.0 |
| 6 | 60.1 | 35.3 | 4.6 | 59.4 | 35.2 | 5.4 | 0.7 | 0.1 | -0.8 |
| 7 | 62.4 | 33.3 | 4.3 | 61.3 | 33.1 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | -0.7 |
| 8 | 70.2 | 20.8 | 9.0 | 69.3 | 20.2 | 10.5 | 0.9 | 0.6 | -1.5 |
| 9 | 79.3 | 12.9 | 7.8 | 78.4 | 12.5 | 9.1 | 0.9 | 0.4 | -1.3 |
| 10 | 80.4 | 10.8 | 8.8 | 80.1 | 10.2 | 9.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 |

12313

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品编号** | **投料比（净干）/%** | | | **方案三实测值（净干）/%** | | | **结果偏差/%** | | |
| **棉** | **聚酰胺纤维** | **氨纶** | **棉** | **聚酰胺纤维** | **氨纶** | **棉** | **聚酰胺纤维** | **氨纶** |
| 1 | 28.3 | 62.1 | 9.6 | 28.5 | 62.6 | 8.9 | -0.2 | -0.5 | 0.7 |
| 2 | 30.5 | 65.4 | 4.1 | 30.9 | 65.6 | 3.5 | -0.4 | -0.2 | 0.6 |
| 3 | 35.7 | 45.1 | 19.2 | 35.8 | 45.9 | 18.3 | -0.1 | -0.8 | 0.9 |
| 4 | 40.3 | 50.3 | 9.4 | 40.4 | 51.1 | 8.5 | -0.1 | -0.8 | 0.9 |
| 5 | 50.2 | 46.3 | 3.5 | 49.3 | 46.5 | 4.2 | 0.9 | -0.2 | -0.7 |
| 6 | 60.1 | 35.3 | 4.6 | 58.8 | 35.8 | 5.4 | 1.3 | -0.5 | -0.8 |
| 7 | 62.4 | 33.3 | 4.3 | 63.2 | 33.1 | 5.0 | -0.8 | 0.2 | -0.7 |
| 8 | 70.2 | 20.8 | 9.0 | 69.2 | 21.4 | 9.4 | 1.0 | -0.6 | -0.4 |
| 9 | 79.3 | 12.9 | 7.8 | 79.7 | 13.4 | 6.9 | -0.4 | -0.5 | 0.9 |
| 10 | 80.4 | 10.8 | 8.8 | 80.5 | 11.6 | 7.9 | -0.1 | -0.8 | 0.9 |

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313

12313